| 序号 | 物资名称 | 质量指标要求 |  |  | 需求量（吨） | 需求单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标名称 | 单位 | 标准 |  |  |
| 1 | 矿粉① | 比表面积 | m2/Kg | ≥400 | 30000 | 铜陵海螺新材料有限责任公司 |
|  |  | 含水率 | % | ≤1.00 |  |  |
|  |  | 流动度比 | % | ≥95 |  |  |
|  |  | SO3 | % | ≤4.00 |  |  |
|  |  | 烧失量 | % | ≤1.00 |  |  |
|  |  | 活性指数（7天） | % | ≥70 |  |  |
|  |  | 活性指数（28天） | % | ≥95 |  |  |
| 2 | 矿粉② | 比表面积 | m2/Kg | ≥400 | 40000 | 安徽铜陵海螺水泥有限公司 |
|  |  | 含水率 | % | ≤1.00 |  |  |
|  |  | 氯离子 | % | ≤0.06 |  |  |
|  |  | SO3 | % | ≤2.00 |  |  |
|  |  | 烧失量 | % | ≤1.00 |  |  |
|  |  | 活性指数（7天） | % | ≥70 |  |  |
|  |  | 活性指数（28天） | % | ≥95 |  |  |